附件1

循环经济科研项目科技需求表

| 序号 | 科研项目名称 | 现状及科研需求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 同鑫化工石膏渣资源化利用 可行性研究 | 项目背景： 目前同鑫化工产能为10万吨氢氟酸，达产后每年将产生约35万吨氟石膏渣，氟石膏中含有少量HF和H2SO4，可用作各种水泥的缓凝剂和矿化剂等，其中作为水泥的缓凝剂用量比例约为3-8%，用作矿化剂添加量为0.5-1%。目前同鑫化工氟石膏外售水泥厂，因氟石膏产量大，作为水泥的缓凝剂或矿化剂掺量有限，本项目拟对同鑫化工氟石膏用作胶凝材料或建筑材料的可行性进行研究，新排出的氟石膏主要成分是无水硫酸钙,难溶于水,水化速度极慢,不能直接作胶凝材料使用，添加少量外加剂可激发氟石膏的水化活性，制备胶凝材料。 技术难点： 添加剂种类、用量、细度、凝结时间、强度等参数，制备可用于加工轻型墙体材料和保温材料的石膏灰泥。 技术指标： 细度：0.16mm筛余量≤30%； 凝结时间：初凝时间＞1h，终凝时间＜8h； 抗折强度≥1.5MPa，抗压强度≥5.0MPa 项目经费预算：50万元 |